ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 ПАРТИИ ГСО 8465(8486-2003  ВЫПУСКА 2007 ГОДА.

В 2007 году выпущена вторая партия ГСО 8465(8486-2003.

Во вторую партию включены следующие типы ГСО:

ГСО 8465 – 2003 (Fe), ГСО 8466 – 2003 (Cu), ГСО 8467 – 2003 (Ag), 
ГСО 8484 - 2003(МО-1), ГСО 8485 - 2003(МО-2), ГСО 8486 - 2003(МО-3)

РАЗРАБОТЧИКИ:

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» 
(ФГУП «УНИИМ»)

620219, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4

ЗАО «Южполиметалл–Холдинг»

117638, г. Москва, Варшавское шоссе, 56

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» 
(ФГУП «УНИИМ»)

620219, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4

1 НАЗНАЧЕНИЕ ГСО: ГСО массовой доли металлов предназначены для поверки, градуировки рентгенофлуоресцентных спектрометров (анализаторов), а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; для метрологической аттестации методик выполнения измерений (МВИ), для контроля погрешностей МВИ в процессе их применения.

ГСО предназначены для применения в сфере государственного метрологического контроля и надзора, охране окружающей среды, в машиностроении.

2  МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Индекс СО в составе комплекта | Аттестованная характеристика СО | Обозначение единицы физической величины | Аттестованное значение СО | Относительная погрешность аттестованного значения при доверительной вероятности 0.95, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu-1-1 | Массовая доля меди | млн-1 (г/т) | 10,1 | 2,5 |
| Cu-1-2 |  |  | 5,1 |  |
| Cu-1-3 |  |  | 3,0 |  |
| Cu-1-4 |  |  | 1,0 |  |
| Cu-1-5 |  |  | 0,3 |  |
| Cu-1-6 |  |  | 0,1 |  |

| Индекс СО в составе комплекта | Аттестованная характеристика СО | Обозначение единицы физической величины | Аттестованное значение СО | Относительная погрешность аттестованного значения при доверительной вероятности 0.95, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe-1-1 | Массовая доля железа | млн-1 (г/т) | 15,0 | 2,5 |
| Fe-1-2 |  |  | 9,9 |  |
| Fe-1-3 |  |  | 4,9 |  |
| Fe-1-4 |  |  | 3,0 |  |
| Fe-1-5 |  |  | 1,0 |  |
| Fe-1-6 |  |  | 0,3 |  |
| Fe-1-7 |  |  | 0,1 |  |
| Ag-1-1 | Массовая доля серебра | млн-1 (г/т) | 5,0 | 2,5 |
| Ag-1-2 |  |  | 3,0 |  |
| Ag-1-3 |  |  | 1,0 |  |
| Ag-1-4 |  |  | 0,3 |  |
| Ag-1-5 |  |  | 0,1 |  |
| МО-1 | Массовая доля алюминия | млн-1 (г/т) | 0,5 | 2,5 |
|  | Массовая доля железа | млн-1 (г/т) | 1,0 |  |
|  | Массовая доля кадмия | млн-1 (г/т) | 0,5 |  |
|  | Массовая доля кобальта | млн-1 (г/т) | 1,9 |  |
|  | Массовая доля марганца | млн-1 (г/т) | 0,5 |  |
|  | Массовая доля меди | млн-1 (г/т) | 1,0 |  |
|  | Массовая доля молибдена | млн-1 (г/т) | 1,0 |  |
|  | Массовая доля никеля | млн-1 (г/т) | 1,9 |  |
|  | Массовая доля свинца | млн-1 (г/т) | 0,9 |  |
|  | Массовая доля цинка | млн-1 (г/т) | 0,5 |  |
| МО-2 | Массовая доля ванадия | млн-1 (г/т) | 2,0 | 2,5 |
|  | Массовая доля молибдена | млн-1 (г/т) | 1,0 |  |
|  | Массовая доля титана | млн-1 (г/т) | 2,0 |  |
|  | Массовая доля хрома | млн-1 (г/т) | 1,0 |  |
| Индекс СО | Аттестованная характеристика СО | Обозначение единицы физической величины | Аттестованное значение СО | Относительная погрешность аттестованного значения при доверительной вероятности 0.95,% |
| МО-3 | Массовая доля железа | млн-1 (г/т) | 1,0 | 2,5 |
|  | Массовая доля кобальта | млн-1 (г/т) | 1,0 |  |
|  | Массовая доля меди | млн-1 (г/т) | 1,0 |  |
|  | Массовая доля никеля | млн-1 (г/т) | 1,0 |  |

Примечание: приведенные значения массовых долей в млн-1 (г/т) применимы при следующих условиях пробоподготовки (см. Инструкцию по применению ГСО):

- диаметр отпечатка - 12 мм;

- объем прокачки – 15 см3;

- плотность носителя – 1 г/см3.

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

Дата выпуска ГСО : февраль 2007 г.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: стандартный образец массовой доли элементов, осажденных на фильтр из водного раствора, представляет собой раствор ГСО ионов металлов, нанесенный на фильтровальную бумагу по ТУ 6-09-1678-86 диаметром 12 мм, которая крепится на кольцо из органического стекла марки ТОСП по ГОСТ 17622-72 с внешним диаметром 35 мм, внутренним диаметром 18 мм и толщиной 1,5 мм при помощи скотча.

Экземпляр ГСО помещен в пластиковую кассету.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

4.1 Экземпляр ГСО.

4.2 Паспорт ГСО, инструкция по применению.

4.3 Упаковочная кассета

Зам. директора ЗАО

«Южполиметалл-Холдинг»	С. А. Буянов

Тел, факс: (499) 613-11-77, 317-31-55, 317-31-66